中华人民共和国建筑工业标准 聚氯乙烯（PVC）门窗滑轮 JG/T129-2000 Roller of rigid polyvinyl chloride window and door **************************************************

- 范围

本标准规定了聚氯乙烯（PVC）门窗滑轮（以下简称滑轮）的定义、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于在聚氯乙烯（PVC）推拉门窗上的各种滑轮。

- 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T1031-1995表面粗糙度 参数及其数值
GB/T1184-1996开关和位置公差 未注公差值
GB/T1220-1992不锈钢棒
GB/T2828-1987逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）
GB/T2829-1987周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）
GB/T3280-1984不锈钢冷轧钢板
GB/T4232-1993冷顶锻用不锈钢丝
GB/T4423-1992铜及铜合金拉制棒
GB/T11253-1989碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带
GB/T16746-1999锌合金铸件
QB/T3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 中性盐雾试验（NSS法）
QB/T3832-1999轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价
YB（T）1-1993高碳铬轴承钢
HG/T2503-1993聚碳酸酯树脂

- 定义

本标准采用下列定义
滑轮 roller
支撑门扇或窗扇重量并将重力传递到框材上，通过自身的滚动使门扇或窗扇沿框材轨道移动的装置。

- 型号

4.1代号
4.1.1名称代号
塑料门窗滑轮 SHL
4.1.2特性代号
第一位字符代表轴承类型：H滑动轴承、Q球轴承、G滚针轴承
第二位数字代表轮体表面形状：P平表面、A凹表面
4.1.3主参数代号

- 承载能力代号

表1承载能力代号表 N

| 承载能力代号 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承载能力 | 200≤·＜400 | 400≤·＜600 | 600≤·＜800 | 800≤·＜1000 | 1000≤·＜1300 | 1300≤ |
| 注：承载能力按2个滑轮计算。 |  |  |  |  |  |  |

- 滑轮宽度和高度代号

以滑轮实际使用宽度和高度（mm）表示。
4.2标记
4.2.1标记方法

4.2.2标记示例
承载能力为600N、宽14mm、高16mm平表面滚针滑轮。
标记为：SHL·GP06-14×16

- 要求

5.1材料
5.1.1滑轮轴承、球轴承、轮轴应采用不低于GB/T1220 1Crl8Ni9Ti机械性能的材料。
5.1.2滚针轴承轮轴应采用不低于YB（T）1 GCr15机械性能的材料。
5.1.3轮体应采用不低于GB/T 4423 HPb59-1或GB/T 4232 0Crl8Ni9、0Crl7Ni12Mo2、1Crl8Ni9Ti或HG/T2503机械性能的材料。
5.1.4轮架应采用不低于GB/T 16746规定中ZznAL4-1、GB/T11235规定中Q235或GB/T3280规定中0Crl8Ni9、0Crl7Ni12Mo2、1Crl8Ni9Ti力学性能的材料。
5.2外观
5.2.3轮架
冲压轮架不应有变形或歪斜、镀层均匀，不应有露底、泛黄、烧焦等缺陷；压铸轮架不应有毛刺、铸造飞边、凹凸不平、裂纹、砂眼等缺陷。
5.2.2轮体
外圆表面光滑，不应有合模痕迹，不应有气泡、裂纹、缩孔、凹凸不平等缺陷。
5.2.3轮轴
轮轴与轮架两端组装平齐。
5.3性能
5.3.1耐蚀性达到72h8级。
5.3.2按表1相应级别允许的最大承载能力F1承载，运行平稳，不应有任何异常和阻滞现象。
5.3.3轮轴与轴承的配合

- 滑动轴承：轮轴与轴套配合间隙量为

- 球轴承式：滑轮轮轴与轴承内套配合过盈量为

- 滚针轴承式：滑轮轮轴与轴承配合间隙量为

5.3.4装配后轮体外表面径向跳动量不大于0.3mm。轮体轴向窜动量不大于0.4mm。
5.3.5以20N外力压滑轮轴，轴与轮架不应有位移。
5.3.6轮体表面压痕深度不大于0.15mm。
5.3.7轮轴与金属轮体外表面粗糙度Ra不应大于1.6μm
5.3.8轮架上轮轴安装孔中心线与轮架外侧面垂直度应达到GB/T 1184 H级。
5.3.9滑轮在规定最大承载条件下，达到表2规定的反复启闭次数后，仍能达到表3的规定。
表2 滑轮反复启闭试验次数表

| 等 级 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 反复启闭试验，万次 | ≥5 | ≥3 | ≥1.5 |

表3性能指标表

| 序号 | 内 容 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滑动轴承式轮体上移量（轴承磨损量） | ≤0.1 |
| 2 | 球轴承式轮体上移量（轴承磨损量） | ≤0.05 |
| 3 | 滚针轴承式轮体上移量（轴承与轴磨损量） | ≤0.1 |
| 4 | 轮体外圆磨损量 | ≤0.5 |
| 5 | 轮体圆度 | ≤0.1 |

- 试验方法

6.1外观检验
在自然光线下距试样400~500mm进行目测检查。
6.2性能检验
6.2.1耐腐蚀性能按QB/T3826中的方法检验，按QB/T3832进行评价。
6.2.2在承压状态下进行运行试验如图2所示。
6.2.3轮轴与轴承的配合
轮轴外径与轴承孔径分别用精度0.01mm的千分尺和精度0.01mm的塞规进行检测。
6.2.4对轮体的径向跳动进行测试如图3所示，用精度为0.01mm的百分表测量。圆度用精度为0.01mm的百分表测量。按图4对轮架上轮轴安装孔中心线与轮架外侧面的垂直度进行测试，用精度为0.01mm的百分表测量。轮体轴向窜动量用塞尺测量，外圆磨损用精度为

.2.5 按图5所示用精度为1N的压力器对轮轴与轮架的配合进行测试。

6.2.6 按图6所示进行压痕深度测试，用精度为0.01mm的深度千分尺测量。

6.2.7 表面粗糙度按GB/T1031检验。
6.2.8 按图7所示在专用测试设备上反复启闭试验。行程往复一次计数一次。试验频率为15次/min
6.2.9滑轮轮体上移量测试
把已进行反复运动的滑轮按图8所示固定于测试装置上，将轮体托起，用精度0.01mm的百分表测量轮体上缘的最大上移量，均布8点测试，取其中最大差值。
7 检验规则

产品需经检验合格并附合格证后方能出厂。

7.1出厂检验7.1.1产品出厂检验在型式检验合格有效期内进行。
7.1.2出厂检验按GB/T2828规定，抽样采用正常检查一次抽样方案，检查水平为Ⅱ，合格质量水平AQL值按表4规定。
表4检验抽样表(如右下表）

表4 检验抽样表 序号; 检验项目; 标准条款; 不合格类别; AQL. 1; 外观; 5.2.1; C; 6.5. 2; 5.2.2. 3; 5.2.3. 4; 性能; 5.3.3; B; 4.0. 5; 5.3.4. 6; 5.3.5..

7.2型式检验
7.2.1有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试验定型鉴定；

- 正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每年检测一次；

- 产品停产一年以上再恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。

7.2.2型式检验按GB/T2829规定，抽样采用一次抽样方案，判别水平为Ⅲ，不合格质量水平RQL按表5规定。

表75型式检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | RQL | Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 5.3.7 | C | 40 | 1 2 |
| 2 |  | 5.3.1 | B | 20 | 0 1 |
| 3 |  | 5.3.2 |  |  |  |
| 4 |  | 5.3.7 |  |  |  |
| 5 |  | 5.3.8 |  |  |  |

8、标志、包装、运输及贮存
8.1标志
8.1.1产品应有商标或厂名标志
8.1.2产品包装应标有产品名称、型号或标记、商标、等级、数量、质量、体积、出厂日期、厂名。
8.2包装
8.2.1产品应有塑料密封内包装，避免互相摩擦。
8.2.2包装中应有检验员签证的产品合格证。
8.3运输
产品在运输中应避免冲击、挤压、雨淋、受潮。
8.4贮存
产品应贮存在无腐蚀性介质、空气流通、相对湿度小于85%的仓库中。